РБ г.Стерлитамак Испытательный Центр ОТК ОАО «Синтез-Каучук»

Справка-анализ

Наименование продукта: Масло отработанное

Место отбора: склад Ж-6а емк. 15

Дата анализа: 09.09.2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Результат испытаний | НД на метод испытаний |
| 1. Внешний вид | Однородная, мутная жидкость, коричневатого цвета без механических примесей. | Визуальный |
| 1. Массовая доля воды, %   верхний уровень  средний уровень  нижний уровень | 0,06  0,15  0,30 | ГОСТ 2477 |
| 1. Плотность при 200 С, кг/м3   верхний уровень  средний уровень  нижний уровень | 0,881  0,881  0,882 | ГОСТ 3900 |

Начальник лаборатории ОТК: Э.М. Субхангулова